Таблица содержит в себе скорости резания ленточной пилой MOSRE некоторых марок металла.
Марки металла указаны в AISI
Найдите марку стали  вашей заготовки. По  шагу пилы определите скорость резания.
	RECOMMENDED SPEEDS & CUTTING RATES BI-METAL BLADES - METRIC

	Диаметр заготовки
Шаг зуба 
	Up to 50mm
5-8,  4-6,  3-4
	От  50mm – 100mm
4-6,  3-4
	От  100mm – 150mm
3-4,  2-3
	От 150mm – 250mm
1.4-1.8,  1.5-1.9
	От  250mm – 300mm
1.4-1.8, 1.5-1.9
	От  300mm – 400mm
1.1-1.4,  .75-1.25

	Материал заготовки
	Скорость пилы      Подача
M/Mин                     см/мин
	Скорость пилы      Подача
M/Mин                     см/мин
	Скорость пилы      Подача
M/Mин                     см/мин
	Скорость пилы      Подача
M/Mин                     см/мин
	Скорость пилы      Подача
M/Mин                     см/мин
	Скорость пилы      Подача
M/Mин                     см/мин

	Dle Steels:
D-2, D-3
D-7
A-2
A-6
[bookmark: _GoBack]A-10
O-1, O-2
O-6
	
	30
	6
	-
	32

	24
	6
	-
	32

	55
	26
	-
	52

	43
	13
	-
	39

	34
	13
	-
	39

	76
	32
	-
	58

	76
	32
	-
	58




	
	27
	6
	-
	32

	21
	6
	-
	32

	52
	26
	-
	52

	40
	13
	-
	39

	30
	13
	-
	39

	73
	32
	-
	58

	73
	32
	-
	58



	
	27
	6
	-
	32

	18
	6
	-
	32

	49
	26
	-
	52

	40
	13
	-
	39

	30
	13
	-
	39

	70
	32
	-
	52

	70
	32
	-
	52



	
	24
	6
	-
	32

	15
	6
	-
	32

	46
	26
	-
	52

	37
	6
	-
	32

	27
	13
	-
	39

	64
	26
	-
	52

	64
	26
	-
	52



	
	21
	6
	-
	32

	15
	6
	-
	32

	40
	19
	-
	45

	34
	6
	-
	32

	24
	13
	-
	39

	61
	26
	-
	52

	61
	26
	-
	52



	
	21
	6
	-
	32

	15
	6
	-
	32

	34
	19
	-
	45

	30
	6
	-
	32

	21
	13
	-
	39

	55
	19
	-
	45

	55
	19
	-
	45




	Hot Work Tool Steels:
H-11, H12, H-13, H-13 Mod, H21
H-22, H-24, H-25
	
	46
	13
	-
	39

	30
	6
	-
	32




	
	43
	13
	-
	39

	27
	6
	-
	32



	
	40
	13
	-
	39

	27
	6
	-
	32



	
	37
	6
	-
	32

	24
	6
	-
	32



	
	34
	6
	-
	32

	21
	6
	-
	32



	
	30
	6
	-
	32

	18
	6
	-
	32




	High Speed Tool Steels:
M-1
M-2, M-3
M-10
M-4, M-42
T-1
T-15
	
	43
	13
	-
	39

	34
	13
	-
	39

	34
	13
	-
	39

	30
	6
	-
	32

	30
	6
	-
	32

	24
	6
	-
	32



	
	40
	13
	-
	39

	30
	13
	-
	39

	30
	13
	-
	39

	27
	6
	-
	32

	27
	6
	-
	32

	21
	6
	-
	32



	
	40
	13
	-
	39

	30
	13
	-
	39

	30
	13
	-
	39

	27
	6
	-
	32

	27
	6
	-
	32

	18
	6
	-
	32



	
	37
	6
	-
	32

	27
	13
	-
	39

	27
	13
	-
	39

	24
	6
	-
	32

	24
	6
	-
	32

	15
	6
	-
	32



	
	34
	6
	-
	32

	24
	13
	-
	39

	24
	13
	-
	39

	21
	6
	-
	32

	21
	6
	-
	32

	15
	6
	-
	32



	
	30
	6
	-
	32

	21
	13
	-
	39

	21
	13
	-
	39

	18
	6
	-
	32

	18
	6
	-
	32

	15
	6
	-
	32




	Mold Steels:
P-3
P-20
	
	58
	32
	-
	58

	55
	26
	-
	52



	
	55
	32
	-
	58

	52
	26
	-
	52



	
	52
	32
	-
	58

	49
	26
	-
	52




	
	46
	26
	-
	52

	46
	19
	-
	45



	
	43
	26
	-
	52

	43
	19
	-
	45



	
	40
	26
	-
	52

	40
	19
	-
	45




	Shock Resistannt Tool Steels:
S-1, S-7
S-2, S-5
	
	55
	26
	-
	52

	46
	13
	-
	39

	
	
	
	



	
	52
	26
	-
	52

	43
	13
	-
	39



	
	49
	26
	-
	52

	40
	13
	-
	39



	
	46
	26
	-
	52

	37
	6
	-
	32



	
	40
	19
	-
	45

	34
	6
	-
	32



	
	34
	19
	-
	45

	30
	6
	-
	32




	Stainless Steels:
201, 202, 302, 304
303, 303F
308, 309, 310, 330
314, 316, 317
321, 347
410, 420, 420F
416, 430F
430, 446
440 A, 440 B, 440 C
440 F, 443
17-4 PH
15-5 PH
	
	34
	13
	-
	39

	37
	13
	-
	39

	24
	6
	-
	32

	30
	6
	-
	32

	34
	13
	-
	39

	43
	13
	-
	39

	55
	26
	-
	52

	24
	6
	-
	32

	30
	6
	-
	32

	43
	13
	-
	39

	30
	6
	-
	32

	30
	6
	-
	32




	
	30
	13
	-
	39

	34
	13
	-
	39

	21
	6
	-
	32

	27
	6
	-
	32

	30
	13
	-
	39

	40
	13
	-
	39

	52
	26
	-
	52

	21
	6
	-
	32

	27
	6
	-
	32

	40
	13
	-
	39

	27
	6
	-
	32

	27
	6
	-
	32



	
	30
	13
	-
	39

	30
	13
	-
	39

	18
	6
	-
	32

	27
	6
	-
	32

	30
	13
	-
	39

	40
	13
	-
	39

	49
	26
	-
	52

	18
	6
	-
	32

	27
	6
	-
	32

	40
	13
	-
	39

	27
	6
	-
	32

	27
	6
	-
	32



	
	27
	13
	-
	39

	30
	6
	-
	32

	15
	6
	-
	32

	24
	6
	-
	32

	27
	13
	-
	39

	37
	6
	-
	32

	46
	19
	-
	45

	15
	6
	-
	32

	24
	6
	-
	32

	37
	6
	-
	32

	24
	6
	-
	32

	24
	6
	-
	32



	
	24
	13
	-
	39

	27
	6
	-
	32

	15
	6
	-
	32

	21
	6
	-
	32

	24
	13
	-
	39

	34
	6
	-
	32

	43
	19
	-
	45

	15
	6
	-
	32

	21
	6
	-
	32

	34
	6
	-
	32

	21
	6
	-
	32

	21
	6
	-
	32



	
	21
	13
	-
	39

	24
	6
	-
	32

	15
	6
	-
	32

	18
	6
	-
	32

	21
	13
	-
	39

	30
	6
	-
	32

	40
	19
	-
	45

	15
	6
	-
	32

	18
	6
	-
	32

	30
	6
	-
	32

	18
	6
	-
	32

	18
	6
	-
	32




	Nickel Alloys
2317
2330, 2345
2512, 2517
Monel
Monel R
Monel K-500
Monel KR
Duranickel
Inconel 600
Inconel 625
Inconel 718
Hastelloy B, Waspalloy
Nimonic 90
Nimonic 75
NI-SPAN-C 962, Rene 41
Rene 88
	
	58
	32
	-
	58

	52
	13
	-
	39

	43
	13
	-
	39

	30
	6
	-
	32

	43
	13
	-
	39

	24
	6
	-
	32

	24
	6
	-
	32

	18
	6
	-
	32

	24
	6
	-
	32

	30
	6
	-
	32

	30
	6
	-
	32

	24
	6
	-
	32

	30
	6
	-
	32

	24
	6
	-
	32

	30
	6
	-
	32

	24
	6
	-
	32

	
	
	
	



	
	55
	32
	-
	58

	49
	13
	-
	39

	40
	13
	-
	39

	27
	6
	-
	32

	40
	13
	-
	39

	21
	6
	-
	32

	21
	6
	-
	32

	15
	6
	-
	32

	21
	6
	-
	32

	27
	6
	-
	32

	27
	6
	-
	32

	21
	6
	-
	32

	27
	6
	-
	32

	21
	6
	-
	32

	27
	6
	-
	32

	21
	6
	-
	32



	
	52
	32
	-
	58

	46
	6
	-
	32

	40
	13
	-
	39

	27
	6
	-
	32

	40
	13
	-
	39

	18
	6
	-
	32

	18
	6
	-
	32

	15
	6
	-
	32

	18
	6
	-
	32

	27
	6
	-
	32

	27
	6
	-
	32

	18
	6
	-
	32

	27
	6
	-
	32

	18
	6
	-
	32

	27
	6
	-
	32

	18
	6
	-
	32



	
	46
	26
	-
	52

	40
	6
	-
	32

	37
	6
	-
	32

	24
	6
	-
	32

	37
	6
	-
	32

	15
	6
	-
	32

	15
	6
	-
	32

	15
	6
	-
	32

	15
	6
	-
	32

	24
	6
	-
	32

	24
	6
	-
	32

	15
	6
	-
	32

	24
	6
	-
	32

	15
	6
	-
	32

	24
	6
	-
	32

	15
	6
	-
	32



	
	43
	26
	-
	52

	37
	6
	-
	32

	34
	6
	-
	32

	21
	6
	-
	32

	34
	6
	-
	32

	15
	6
	-
	32

	15
	6
	-
	32

	15
	6
	-
	32

	15
	6
	-
	32

	21
	6
	-
	32

	21
	6
	-
	32

	15
	6
	-
	32

	21
	6
	-
	32

	15
	6
	-
	32

	21
	6
	-
	32

	15
	6
	-
	32



	
	40
	26
	-
	52

	34
	6
	-
	32

	30
	6
	-
	32

	18
	6
	-
	32

	30
	6
	-
	32

	15
	6
	-
	32

	15
	6
	-
	32

	15
	6
	-
	32

	15
	6
	-
	32

	18
	6
	-
	32

	18
	6
	-
	32

	15
	6
	-
	32

	18
	6
	-
	32

	15
	6
	-
	32

	18
	6
	-
	32

	15
	6
	-
	32




	Titanium Alloys:
Tl-4 AL-4 MO
TI-140 A  2CR-2M0
TI-150 A  
CP Titanium
MST-GAL 4V
TI-6AI-4V
99% PURE TITANIUM
	
	24
	6
	-
	32

	24
	6
	-
	32

	24
	6
	-
	32

	30
	6
	-
	32

	24
	6
	-
	32

	30
	6
	-
	32

	30
	6
	-
	32




	
	21
	6
	-
	32

	21
	6
	-
	32

	21
	6
	-
	32

	27
	6
	-
	32

	21
	6
	-
	32

	27
	6
	-
	32

	27
	6
	-
	32



	
	18
	6
	-
	32

	18
	6
	-
	32

	18
	6
	-
	32

	27
	6
	-
	32

	18
	6
	-
	32

	27
	6
	-
	32

	27
	6
	-
	32



	
	15
	6
	-
	32

	15
	6
	-
	32

	15
	6
	-
	32

	24
	6
	-
	32

	15
	6
	-
	32

	24
	6
	-
	32

	24
	6
	-
	32



	
	15
	6
	-
	32

	15
	6
	-
	32

	15
	6
	-
	32

	21
	6
	-
	32

	15
	6
	-
	32

	21
	6
	-
	32

	21
	6
	-
	32



	
	15
	6
	-
	32

	15
	6
	-
	32

	15
	6
	-
	32

	18
	6
	-
	32

	15
	6
	-
	32

	18
	6
	-
	32

	18
	6
	-
	32




	Cast Iron:
A536 (60-40-18)
A536 (120-90-02)
A48 (Class 20-20ksi)
A48 (Class 40-40ksi)
A48 (Class 60-60ksi)

	
	76
	32
	-
	58

	46
	13
	-
	39

	55
	26
	-
	52

	46
	13
	-
	39

	46
	13
	-
	39



	
	73
	32
	-
	58

	43
	13
	-
	39

	52
	26
	-
	52

	43
	13
	-
	39

	43
	13
	-
	39



	
	70
	32
	-
	52

	40
	13
	-
	39

	49
	26
	-
	52

	40
	13
	-
	39

	40
	13
	-
	39



	
	64
	26
	-
	52

	37
	6
	-
	32

	46
	19
	-
	45

	37
	6
	-
	32

	37
	6
	-
	32



	
	61
	26
	-
	52

	34
	6
	-
	32

	43
	19
	-
	45

	34
	6
	-
	32

	34
	6
	-
	32



	
	55
	19
	-
	45

	30
	6
	-
	32

	40
	19
	-
	45

	30
	6
	-
	32

	30
	6
	-
	32




	Aluminum Alloys
2024 – 5052 – 6061 - 7075
	
	91
	65
	-
	97




	
	91
	65
	-
	91



	
	91
	65
	-
	97



	
	91
	65
	-
	97



	
	91
	65
	-
	97



	
	91
	65
	-
	97




	Copper Alloys
CDA 220
CDA 360
Copper Nickel (30%)
Beryllium Copper

	
	76
	52
	-
	77

	99
	71
	-
	97

	70
	45
	-
	71

	55
	32
	-
	58



	
	70
	45
	-
	67

	91
	65
	-
	88

	67
	45
	-
	61

	52
	32
	-
	49



	
	67
	45
	-
	71

	88
	65
	-
	97

	61
	39
	-
	65

	49
	26
	-
	52



	
	64
	39
	-
	65

	84
	52
	-
	77

	55
	32
	-
	58

	43
	26
	-
	52



	
	61
	32
	-
	58

	76
	45
	-
	71

	49
	32
	-
	58

	40
	19
	-
	45



	
	55
	26
	-
	52

	69
	39
	-
	65

	43
	26
	-
	52

	37
	19
	-
	45




	Bronze Alloys
AMPCO 18
AMPCO 21
AMPCO 25
Leaded Tin Bronze
Aluminum Bronze 865
Manganese Bronze
932
937
Brass Alloys
Cartridge / Red Brass (85%)
Naval Brass

	
	61
	32
	-
	58

	52
	26
	-
	52

	37
	13
	-
	39

	98
	65
	-
	97

	49
	39
	-
	65

	70
	45
	-
	71

	91
	65
	-
	90

	82
	52
	-
	77

	
	
	
	

	73
	58
	-
	84

	67
	39
	-
	65



	
	55
	32
	-
	52

	49
	26
	-
	46

	34
	13
	-
	30

	91
	65
	-
	85

	46
	39
	-
	43

	67
	45
	-
	64

	88
	65
	-
	82

	76
	52
	-
	73

	
	
	
	

	67
	52
	-
	64

	61
	39
	-
	58



	
	52
	26
	-
	52

	46
	26
	-
	52

	30
	13
	-
	39

	85
	65
	-
	97

	43
	32
	-
	58

	64
	39
	-
	65

	82
	58
	-
	84

	73
	45
	-
	71

	
	
	
	

	64
	52
	-
	77

	58
	39
	-
	65



	
	46
	26
	-
	52

	43
	26
	-
	52

	30
	6
	-
	32

	79
	45
	-
	71

	40
	26
	-
	52

	58
	39
	-
	65

	76
	39
	-
	65

	64
	39
	-
	65

	
	
	
	

	61
	45
	-
	71

	52
	26
	-
	52



	
	43
	26
	-
	52

	40
	19
	-
	45

	27
	6
	-
	32

	67
	32
	-
	58

	37
	19
	-
	45

	52
	32
	-
	58

	67
	32
	-
	58

	61
	32
	-
	58

	
	
	
	

	55
	39
	-
	65

	49
	26
	-
	52



	
	40
	26
	-
	52

	37
	19
	-
	45

	24
	6
	-
	32

	61
	26
	-
	52

	34
	13
	-
	39

	46
	26
	-
	52

	61
	32
	-
	58

	55
	32
	-
	58

	
	
	
	

	49
	26
	-
	65

	43
	26
	-
	52




	Carbon Steels:
1008, 1013, 1015, 1018
1030
1035
1045, 1048
1060, 1065
1080
1095
	
	91
	71
	-
	97

	82
	52
	-
	77

	91
	71
	-
	97

	91
	71
	-
	97

	70
	45
	-
	71

	67
	45
	-
	71

	67
	45
	-
	71




	
	85
	65
	-
	79

	76
	52
	-
	73

	85
	65
	-
	79

	85
	65
	-
	79

	67
	45
	-
	64

	64
	39
	-
	61

	64
	39
	-
	61



	
	79
	65
	-
	90

	73
	45
	-
	71

	79
	65
	-
	90

	79
	65
	-
	90

	64
	39
	-
	65

	61
	39
	-
	65

	61
	39
	-
	65



	
	73
	52
	-
	77

	64
	39
	-
	65

	73
	52
	-
	77

	73
	52
	-
	77

	58
	39
	-
	65

	55
	32
	-
	58

	55
	32
	-
	58



	
	67
	39
	-
	65

	61
	32
	-
	58

	67
	39
	-
	65

	67
	39
	-
	65

	52
	32
	-
	58

	49
	32
	-
	58

	49
	32
	-
	58



	
	61
	39
	-
	65

	55
	32
	-
	58

	61
	39
	-
	65

	61
	39
	-
	65

	46
	26
	-
	52

	43
	26
	-
	65

	43
	26
	-
	65




	Free Machining Steels
1108, 1111
1112, 1113
1115, 1137, 1145, 1151
1212, 1213
1215
12L14

	
	91
	71
	-
	97

	91
	71
	-
	97

	91
	71
	-
	97

	91
	71
	-
	97

	107
	77
	-
	103

	116
	77
	-
	103



	
	85
	65
	-
	79

	85
	65
	-
	79

	85
	65
	-
	79

	85
	65
	-
	79

	101
	77
	-
	94

	110
	77
	-
	104



	
	79
	65
	-
	90

	79
	65
	-
	90

	79
	65
	-
	90

	79
	65
	-
	90

	94
	77
	-
	103

	104
	77
	-
	90



	
	73
	52
	-
	77

	73
	52
	-
	77

	73
	52
	-
	77

	73
	52
	-
	77

	88
	65
	-
	90

	98
	65
	-
	90



	
	67
	39
	-
	65

	67
	39
	-
	65

	67
	39
	-
	65

	67
	39
	-
	65

	85
	52
	-
	77

	91
	52
	-
	77



	
	61
	39
	-
	65

	61
	39
	-
	65

	61
	39
	-
	65

	61
	39
	-
	65

	79
	52
	-
	77

	79
	52
	-
	77




	Structural Steel:
A36

	
	85
	65
	-
	90



	
	79
	65
	-
	73



	
	73
	65
	-
	90



	
	67
	52
	-
	77



	
	61
	52
	-
	77



	
	55
	39
	-
	65




	Maganese Steels:
1320, 1330, 1345
1513, 1524, 1536
1541, 1572
1524

	
	82
	52
	-
	77

	76
	32
	-
	58

	67
	45
	-
	71

	61
	39
	-
	65



	
	76
	52
	-
	73

	73
	32
	-
	70

	64
	39
	-
	61

	58
	39
	-
	55



	
	73
	45
	-
	71

	70
	32
	-
	52

	61
	39
	-
	65

	55
	32
	-
	58



	
	64
	39
	-
	65

	64
	26
	-
	52

	55
	32
	-
	58

	49
	26
	-
	52



	
	61
	32
	-
	58

	61
	26
	-
	52

	49
	32
	-
	58

	43
	26
	-
	52



	
	55
	32
	-
	58

	55
	19
	-
	45

	43
	26
	-
	65

	37
	26
	-
	52




	Molybdenum Steels:
4017, 4024
4032, 4042
4047, 4066

	
	82
	52
	-
	77

	82
	52
	-
	77

	67
	45
	-
	71



	
	76
	52
	-
	73

	76
	52
	-
	73

	64
	39
	-
	61



	
	73
	45
	-
	71

	73
	45
	-
	71

	61
	39
	-
	65



	
	64
	39
	-
	65

	64
	39
	-
	65

	55
	32
	-
	58



	
	61
	32
	-
	58

	61
	32
	-
	58

	49
	32
	-
	58




	
	55
	32
	-
	58

	55
	32
	-
	58

	43
	26
	-
	65





	Chrome Moly Steels:
4130, 4140
4142, 4150
41L50
4150H

	
	76
	32
	-
	58

	61
	39
	-
	65

	76
	32
	-
	58

	76
	32
	-
	58



	
	73
	32
	-
	70

	58
	39
	-
	55

	73
	32
	-
	70

	73
	32
	-
	70



	
	70
	32
	-
	52

	55
	32
	-
	58

	70
	32
	-
	52

	70
	32
	-
	52



	
	64
	26
	-
	52

	49
	26
	-
	52

	64
	26
	-
	52

	64
	26
	-
	52



	
	61
	26
	-
	52

	43
	26
	-
	52

	61
	26
	-
	52

	61
	26
	-
	52



	
	55
	19
	-
	45

	37
	26
	-
	52

	55
	19
	-
	45

	55
	19
	-
	45




	Crome Alloy Steels:
5045, 5046
5120, 5135
5140, 5160
50100, 52100
6117, 6120
6150

	
	76
	32
	-
	58

	76
	32
	-
	58

	67
	45
	-
	71

	55
	32
	-
	58

	67
	45
	-
	71

	61
	39
	-
	65



	
	73
	32
	-
	70

	73
	32
	-
	70

	64
	39
	-
	61

	52
	32
	-
	49

	64
	39
	-
	61

	58
	39
	-
	55



	
	70
	32
	-
	52

	70
	32
	-
	52

	61
	39
	-
	65

	49
	32
	-
	58

	61
	39
	-
	65

	55
	32
	-
	58



	
	64
	26
	-
	52

	64
	26
	-
	52

	55
	32
	-
	58

	46
	26
	-
	52

	55
	32
	-
	58

	49
	26
	-
	52



	
	61
	26
	-
	52

	61
	26
	-
	52

	49
	32
	-
	58

	40
	26
	-
	52

	49
	32
	-
	58

	43
	26
	-
	52



	
	55
	19
	-
	45

	55
	19
	-
	45

	43
	26
	-
	65

	37
	19
	-
	45

	43
	26
	-
	65

	37
	26
	-
	52




	Nickel Chrome-Moly Steels:
4317, 4320
4337, 4340
8615, 8620, 8627
8630, 8640, 8645
8647, 8660
8715, 8750
9310, 9317
9437, 9445
9747, 9763
9840, 9850
E9310
	
	70
	45
	-
	71

	64
	32
	-
	58

	70
	45
	-
	71

	61
	39
	-
	65

	61
	39
	-
	65

	61
	39
	-
	65

	52
	13
	-
	39

	61
	39
	-
	65

	70
	45
	-
	71

	67
	45
	-
	71

	55
	32
	-
	58



	
	67
	45
	-
	64

	61
	32
	-
	58

	67
	45
	-
	64

	58
	39
	-
	55

	58
	39
	-
	55

	58
	39
	-
	55

	49
	13
	-
	46

	58
	39
	-
	55

	67
	45
	-
	64

	64
	39
	-
	61

	52
	32
	-
	49



	
	64
	39
	-
	65

	58
	32
	-
	58

	64
	39
	-
	65

	55
	32
	-
	58

	55
	32
	-
	58

	55
	32
	-
	58

	46
	6
	-
	32

	55
	32
	-
	58

	64
	39
	-
	65

	61
	39
	-
	65

	49
	32
	-
	58



	
	58
	39
	-
	65

	52
	26
	-
	52

	58
	39
	-
	65

	49
	26
	-
	52

	49
	26
	-
	52

	49
	26
	-
	52

	40
	6
	-
	32

	49
	26
	-
	52

	58
	39
	-
	65

	55
	32
	-
	58

	46
	26
	-
	52



	
	52
	32
	-
	58

	49
	26
	-
	52

	52
	32
	-
	58

	43
	26
	-
	52

	43
	26
	-
	52

	43
	26
	-
	52

	37
	6
	-
	32

	43
	26
	-
	52

	52
	32
	-
	58

	49
	32
	-
	58

	40
	26
	-
	52



	
	46
	26
	-
	52

	43
	19
	-
	45

	46
	26
	-
	52

	37
	26
	-
	52

	37
	26
	-
	52

	37
	26
	-
	52

	34
	6
	-
	32

	37
	26
	-
	52

	46
	26
	-
	52

	43
	26
	-
	65

	37
	19
	-
	45




	Nickel-Moly Steels:
4608, 4621
4640
4812, 4820

	
	67
	45
	-
	71

	61
	39
	-
	65

	55
	32
	-
	58



	
	64
	39
	-
	61

	58
	39
	-
	55

	52
	32
	-
	49



	
	61
	6
	-
	65

	55
	5
	-
	58

	49
	5
	-
	58



	
	55
	32
	-
	58

	49
	26
	-
	52

	46
	26
	-
	52



	
	49
	32
	-
	58

	43
	26
	-
	52

	40
	26
	-
	52



	
	43
	26
	-
	65

	37
	26
	-
	52

	37
	19
	-
	45




	Silicon Steels:
9255, 9260
9261, 9262

	
	55
	32
	-
	58

	52
	13
	-
	39



	
	52
	32
	-
	49

	49
	13
	-
	46



	
	49
	5
	-
	58

	46
	1
	-
	32



	
	46
	26
	-
	52

	40
	6
	-
	32



	
	40
	26
	-
	52

	37
	6
	-
	32



	
	37
	19
	-
	45

	34
	6
	-
	32




	Low Alloy Tool Steels:
L-6
L-7

	
	55
	32
	-
	58

	55
	32
	-
	58



	
	52
	32
	-
	49

	52
	32
	-
	49



	
	49
	5
	-
	58

	49
	5
	-
	58



	
	46
	26
	-
	52

	46
	26
	-
	52



	
	40
	26
	-
	52

	40
	26
	-
	52



	
	37
	19
	-
	45

	37
	19
	-
	45




	Water-Hardening Tool Steels:
W-1

	
	61
	39
	-
	65



	
	58
	39
	-
	55



	
	55
	5
	-
	58



	
	49
	26
	-
	52



	
	43
	26
	-
	52



	
	37
	26
	-
	52






