Таблица содержит в себе скорости резания ленточной пилой MOSRE некоторых марок металла.

Марки металла указаны в AISI

Найдите марку стали  вашей заготовки. По  шагу пилы определите скорость резания.

| RECOMMENDED SPEEDS & CUTTING RATES BI-METAL BLADES - METRIC |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр заготовки Шаг зуба | Up to 50mm 5-8, 4-6, 3-4 | От 50mm – 100mm 4-6, 3-4 | От 100mm – 150mm 3-4, 2-3 | От 150mm – 250mm 1.4-1.8, 1.5-1.9 | От 250mm – 300mm 1.4-1.8, 1.5-1.9 | От 300mm – 400mm 1.1-1.4, .75-1.25 |
| Материал заготовки | Скорость пилы Подача M/Mин см/мин | Скорость пилы Подача M/Mин см/мин | Скорость пилы Подача M/Mин см/мин | Скорость пилы Подача M/Mин см/мин | Скорость пилы Подача M/Mин см/мин | Скорость пилы Подача M/Mин см/мин |
| Dle Steels: D-2, D-3 D-7 A-2 A-6 A-10 O-1, O-2 O-6 | 30; 6; -; 32. 24; 6; -; 32. 55; 26; -; 52. 43; 13; -; 39. 34; 13; -; 39. 76; 32; -; 58. 76; 32; -; 58. | 27; 6; -; 32. 21; 6; -; 32. 52; 26; -; 52. 40; 13; -; 39. 30; 13; -; 39. 73; 32; -; 58. 73; 32; -; 58. | 27; 6; -; 32. 18; 6; -; 32. 49; 26; -; 52. 40; 13; -; 39. 30; 13; -; 39. 70; 32; -; 52. 70; 32; -; 52. | 24; 6; -; 32. 15; 6; -; 32. 46; 26; -; 52. 37; 6; -; 32. 27; 13; -; 39. 64; 26; -; 52. 64; 26; -; 52. | 21; 6; -; 32. 15; 6; -; 32. 40; 19; -; 45. 34; 6; -; 32. 24; 13; -; 39. 61; 26; -; 52. 61; 26; -; 52. | 21; 6; -; 32. 15; 6; -; 32. 34; 19; -; 45. 30; 6; -; 32. 21; 13; -; 39. 55; 19; -; 45. 55; 19; -; 45. |
| Hot Work Tool Steels: H-11, H12, H-13, H-13 Mod, H21 H-22, H-24, H-25 | 46; 13; -; 39. 30; 6; -; 32. | 43; 13; -; 39. 27; 6; -; 32. | 40; 13; -; 39. 27; 6; -; 32. | 37; 6; -; 32. 24; 6; -; 32. | 34; 6; -; 32. 21; 6; -; 32. | 30; 6; -; 32. 18; 6; -; 32. |
| High Speed Tool Steels: M-1 M-2, M-3 M-10 M-4, M-42 T-1 T-15 | 43; 13; -; 39. 34; 13; -; 39. 34; 13; -; 39. 30; 6; -; 32. 30; 6; -; 32. 24; 6; -; 32. | 40; 13; -; 39. 30; 13; -; 39. 30; 13; -; 39. 27; 6; -; 32. 27; 6; -; 32. 21; 6; -; 32. | 40; 13; -; 39. 30; 13; -; 39. 30; 13; -; 39. 27; 6; -; 32. 27; 6; -; 32. 18; 6; -; 32. | 37; 6; -; 32. 27; 13; -; 39. 27; 13; -; 39. 24; 6; -; 32. 24; 6; -; 32. 15; 6; -; 32. | 34; 6; -; 32. 24; 13; -; 39. 24; 13; -; 39. 21; 6; -; 32. 21; 6; -; 32. 15; 6; -; 32. | 30; 6; -; 32. 21; 13; -; 39. 21; 13; -; 39. 18; 6; -; 32. 18; 6; -; 32. 15; 6; -; 32. |
| Mold Steels: P-3 P-20 | 58; 32; -; 58. 55; 26; -; 52. | 55; 32; -; 58. 52; 26; -; 52. | 52; 32; -; 58. 49; 26; -; 52. | 46; 26; -; 52. 46; 19; -; 45. | 43; 26; -; 52. 43; 19; -; 45. | 40; 26; -; 52. 40; 19; -; 45. |
| Shock Resistannt Tool Steels: S-1, S-7 S-2, S-5 | 55; 26; -; 52. 46; 13; -; 39. | 52; 26; -; 52. 43; 13; -; 39. | 49; 26; -; 52. 40; 13; -; 39. | 46; 26; -; 52. 37; 6; -; 32. | 40; 19; -; 45. 34; 6; -; 32. | 34; 19; -; 45. 30; 6; -; 32. |
| Stainless Steels: 201, 202, 302, 304 303, 303F 308, 309, 310, 330 314, 316, 317 321, 347 410, 420, 420F 416, 430F 430, 446 440 A, 440 B, 440 C 440 F, 443 17-4 PH 15-5 PH | 34; 13; -; 39. 37; 13; -; 39. 24; 6; -; 32. 30; 6; -; 32. 34; 13; -; 39. 43; 13; -; 39. 55; 26; -; 52. 24; 6; -; 32. 30; 6; -; 32. 43; 13; -; 39. 30; 6; -; 32. 30; 6; -; 32. | 30; 13; -; 39. 34; 13; -; 39. 21; 6; -; 32. 27; 6; -; 32. 30; 13; -; 39. 40; 13; -; 39. 52; 26; -; 52. 21; 6; -; 32. 27; 6; -; 32. 40; 13; -; 39. 27; 6; -; 32. 27; 6; -; 32. | 30; 13; -; 39. 30; 13; -; 39. 18; 6; -; 32. 27; 6; -; 32. 30; 13; -; 39. 40; 13; -; 39. 49; 26; -; 52. 18; 6; -; 32. 27; 6; -; 32. 40; 13; -; 39. 27; 6; -; 32. 27; 6; -; 32. | 27; 13; -; 39. 30; 6; -; 32. 15; 6; -; 32. 24; 6; -; 32. 27; 13; -; 39. 37; 6; -; 32. 46; 19; -; 45. 15; 6; -; 32. 24; 6; -; 32. 37; 6; -; 32. 24; 6; -; 32. 24; 6; -; 32. | 24; 13; -; 39. 27; 6; -; 32. 15; 6; -; 32. 21; 6; -; 32. 24; 13; -; 39. 34; 6; -; 32. 43; 19; -; 45. 15; 6; -; 32. 21; 6; -; 32. 34; 6; -; 32. 21; 6; -; 32. 21; 6; -; 32. | 21; 13; -; 39. 24; 6; -; 32. 15; 6; -; 32. 18; 6; -; 32. 21; 13; -; 39. 30; 6; -; 32. 40; 19; -; 45. 15; 6; -; 32. 18; 6; -; 32. 30; 6; -; 32. 18; 6; -; 32. 18; 6; -; 32. |
| Nickel Alloys 2317 2330, 2345 2512, 2517 Monel Monel R Monel K-500 Monel KR Duranickel Inconel 600 Inconel 625 Inconel 718 Hastelloy B, Waspalloy Nimonic 90 Nimonic 75 NI-SPAN-C 962, Rene 41 Rene 88 | 58; 32; -; 58. 52; 13; -; 39. 43; 13; -; 39. 30; 6; -; 32. 43; 13; -; 39. 24; 6; -; 32. 24; 6; -; 32. 18; 6; -; 32. 24; 6; -; 32. 30; 6; -; 32. 30; 6; -; 32. 24; 6; -; 32. 30; 6; -; 32. 24; 6; -; 32. 30; 6; -; 32. 24; 6; -; 32. | 55; 32; -; 58. 49; 13; -; 39. 40; 13; -; 39. 27; 6; -; 32. 40; 13; -; 39. 21; 6; -; 32. 21; 6; -; 32. 15; 6; -; 32. 21; 6; -; 32. 27; 6; -; 32. 27; 6; -; 32. 21; 6; -; 32. 27; 6; -; 32. 21; 6; -; 32. 27; 6; -; 32. 21; 6; -; 32. | 52; 32; -; 58. 46; 6; -; 32. 40; 13; -; 39. 27; 6; -; 32. 40; 13; -; 39. 18; 6; -; 32. 18; 6; -; 32. 15; 6; -; 32. 18; 6; -; 32. 27; 6; -; 32. 27; 6; -; 32. 18; 6; -; 32. 27; 6; -; 32. 18; 6; -; 32. 27; 6; -; 32. 18; 6; -; 32. | 46; 26; -; 52. 40; 6; -; 32. 37; 6; -; 32. 24; 6; -; 32. 37; 6; -; 32. 15; 6; -; 32. 15; 6; -; 32. 15; 6; -; 32. 15; 6; -; 32. 24; 6; -; 32. 24; 6; -; 32. 15; 6; -; 32. 24; 6; -; 32. 15; 6; -; 32. 24; 6; -; 32. 15; 6; -; 32. | 43; 26; -; 52. 37; 6; -; 32. 34; 6; -; 32. 21; 6; -; 32. 34; 6; -; 32. 15; 6; -; 32. 15; 6; -; 32. 15; 6; -; 32. 15; 6; -; 32. 21; 6; -; 32. 21; 6; -; 32. 15; 6; -; 32. 21; 6; -; 32. 15; 6; -; 32. 21; 6; -; 32. 15; 6; -; 32. | 40; 26; -; 52. 34; 6; -; 32. 30; 6; -; 32. 18; 6; -; 32. 30; 6; -; 32. 15; 6; -; 32. 15; 6; -; 32. 15; 6; -; 32. 15; 6; -; 32. 18; 6; -; 32. 18; 6; -; 32. 15; 6; -; 32. 18; 6; -; 32. 15; 6; -; 32. 18; 6; -; 32. 15; 6; -; 32. |
| Titanium Alloys: Tl-4 AL-4 MO TI-140 A 2CR-2M0 TI-150 A CP Titanium MST-GAL 4V TI-6AI-4V 99% PURE TITANIUM | 24; 6; -; 32. 24; 6; -; 32. 24; 6; -; 32. 30; 6; -; 32. 24; 6; -; 32. 30; 6; -; 32. 30; 6; -; 32. | 21; 6; -; 32. 21; 6; -; 32. 21; 6; -; 32. 27; 6; -; 32. 21; 6; -; 32. 27; 6; -; 32. 27; 6; -; 32. | 18; 6; -; 32. 18; 6; -; 32. 18; 6; -; 32. 27; 6; -; 32. 18; 6; -; 32. 27; 6; -; 32. 27; 6; -; 32. | 15; 6; -; 32. 15; 6; -; 32. 15; 6; -; 32. 24; 6; -; 32. 15; 6; -; 32. 24; 6; -; 32. 24; 6; -; 32. | 15; 6; -; 32. 15; 6; -; 32. 15; 6; -; 32. 21; 6; -; 32. 15; 6; -; 32. 21; 6; -; 32. 21; 6; -; 32. | 15; 6; -; 32. 15; 6; -; 32. 15; 6; -; 32. 18; 6; -; 32. 15; 6; -; 32. 18; 6; -; 32. 18; 6; -; 32. |
| Cast Iron: A536 (60-40-18) A536 (120-90-02) A48 (Class 20-20ksi) A48 (Class 40-40ksi) A48 (Class 60-60ksi) | 76; 32; -; 58. 46; 13; -; 39. 55; 26; -; 52. 46; 13; -; 39. 46; 13; -; 39. | 73; 32; -; 58. 43; 13; -; 39. 52; 26; -; 52. 43; 13; -; 39. 43; 13; -; 39. | 70; 32; -; 52. 40; 13; -; 39. 49; 26; -; 52. 40; 13; -; 39. 40; 13; -; 39. | 64; 26; -; 52. 37; 6; -; 32. 46; 19; -; 45. 37; 6; -; 32. 37; 6; -; 32. | 61; 26; -; 52. 34; 6; -; 32. 43; 19; -; 45. 34; 6; -; 32. 34; 6; -; 32. | 55; 19; -; 45. 30; 6; -; 32. 40; 19; -; 45. 30; 6; -; 32. 30; 6; -; 32. |
| Aluminum Alloys 2024 – 5052 – 6061 - 7075 | 91; 65; -; 97. | 91; 65; -; 91. | 91; 65; -; 97. | 91; 65; -; 97. | 91; 65; -; 97. | 91; 65; -; 97. |
| Copper Alloys CDA 220 CDA 360 Copper Nickel (30%) Beryllium Copper | 76; 52; -; 77. 99; 71; -; 97. 70; 45; -; 71. 55; 32; -; 58. | 70; 45; -; 67. 91; 65; -; 88. 67; 45; -; 61. 52; 32; -; 49. | 67; 45; -; 71. 88; 65; -; 97. 61; 39; -; 65. 49; 26; -; 52. | 64; 39; -; 65. 84; 52; -; 77. 55; 32; -; 58. 43; 26; -; 52. | 61; 32; -; 58. 76; 45; -; 71. 49; 32; -; 58. 40; 19; -; 45. | 55; 26; -; 52. 69; 39; -; 65. 43; 26; -; 52. 37; 19; -; 45. |
| Bronze Alloys AMPCO 18 AMPCO 21 AMPCO 25 Leaded Tin Bronze Aluminum Bronze 865 Manganese Bronze 932 937 Brass Alloys Cartridge / Red Brass (85%) Naval Brass | 61; 32; -; 58. 52; 26; -; 52. 37; 13; -; 39. 98; 65; -; 97. 49; 39; -; 65. 70; 45; -; 71. 91; 65; -; 90. 82; 52; -; 77. 73; 58; -; 84. 67; 39; -; 65. | 55; 32; -; 52. 49; 26; -; 46. 34; 13; -; 30. 91; 65; -; 85. 46; 39; -; 43. 67; 45; -; 64. 88; 65; -; 82. 76; 52; -; 73. 67; 52; -; 64. 61; 39; -; 58. | 52; 26; -; 52. 46; 26; -; 52. 30; 13; -; 39. 85; 65; -; 97. 43; 32; -; 58. 64; 39; -; 65. 82; 58; -; 84. 73; 45; -; 71. 64; 52; -; 77. 58; 39; -; 65. | 46; 26; -; 52. 43; 26; -; 52. 30; 6; -; 32. 79; 45; -; 71. 40; 26; -; 52. 58; 39; -; 65. 76; 39; -; 65. 64; 39; -; 65. 61; 45; -; 71. 52; 26; -; 52. | 43; 26; -; 52. 40; 19; -; 45. 27; 6; -; 32. 67; 32; -; 58. 37; 19; -; 45. 52; 32; -; 58. 67; 32; -; 58. 61; 32; -; 58. 55; 39; -; 65. 49; 26; -; 52. | 40; 26; -; 52. 37; 19; -; 45. 24; 6; -; 32. 61; 26; -; 52. 34; 13; -; 39. 46; 26; -; 52. 61; 32; -; 58. 55; 32; -; 58. 49; 26; -; 65. 43; 26; -; 52. |
| Carbon Steels: 1008, 1013, 1015, 1018 1030 1035 1045, 1048 1060, 1065 1080 1095 | 91; 71; -; 97. 82; 52; -; 77. 91; 71; -; 97. 91; 71; -; 97. 70; 45; -; 71. 67; 45; -; 71. 67; 45; -; 71. | 85; 65; -; 79. 76; 52; -; 73. 85; 65; -; 79. 85; 65; -; 79. 67; 45; -; 64. 64; 39; -; 61. 64; 39; -; 61. | 79; 65; -; 90. 73; 45; -; 71. 79; 65; -; 90. 79; 65; -; 90. 64; 39; -; 65. 61; 39; -; 65. 61; 39; -; 65. | 73; 52; -; 77. 64; 39; -; 65. 73; 52; -; 77. 73; 52; -; 77. 58; 39; -; 65. 55; 32; -; 58. 55; 32; -; 58. | 67; 39; -; 65. 61; 32; -; 58. 67; 39; -; 65. 67; 39; -; 65. 52; 32; -; 58. 49; 32; -; 58. 49; 32; -; 58. | 61; 39; -; 65. 55; 32; -; 58. 61; 39; -; 65. 61; 39; -; 65. 46; 26; -; 52. 43; 26; -; 65. 43; 26; -; 65. |
| Free Machining Steels 1108, 1111 1112, 1113 1115, 1137, 1145, 1151 1212, 1213 1215 12L14 | 91; 71; -; 97. 91; 71; -; 97. 91; 71; -; 97. 91; 71; -; 97. 107; 77; -; 103. 116; 77; -; 103. | 85; 65; -; 79. 85; 65; -; 79. 85; 65; -; 79. 85; 65; -; 79. 101; 77; -; 94. 110; 77; -; 104. | 79; 65; -; 90. 79; 65; -; 90. 79; 65; -; 90. 79; 65; -; 90. 94; 77; -; 103. 104; 77; -; 90. | 73; 52; -; 77. 73; 52; -; 77. 73; 52; -; 77. 73; 52; -; 77. 88; 65; -; 90. 98; 65; -; 90. | 67; 39; -; 65. 67; 39; -; 65. 67; 39; -; 65. 67; 39; -; 65. 85; 52; -; 77. 91; 52; -; 77. | 61; 39; -; 65. 61; 39; -; 65. 61; 39; -; 65. 61; 39; -; 65. 79; 52; -; 77. 79; 52; -; 77. |
| Structural Steel: A36 | 85; 65; -; 90. | 79; 65; -; 73. | 73; 65; -; 90. | 67; 52; -; 77. | 61; 52; -; 77. | 55; 39; -; 65. |
| Maganese Steels: 1320, 1330, 1345 1513, 1524, 1536 1541, 1572 1524 | 82; 52; -; 77. 76; 32; -; 58. 67; 45; -; 71. 61; 39; -; 65. | 76; 52; -; 73. 73; 32; -; 70. 64; 39; -; 61. 58; 39; -; 55. | 73; 45; -; 71. 70; 32; -; 52. 61; 39; -; 65. 55; 32; -; 58. | 64; 39; -; 65. 64; 26; -; 52. 55; 32; -; 58. 49; 26; -; 52. | 61; 32; -; 58. 61; 26; -; 52. 49; 32; -; 58. 43; 26; -; 52. | 55; 32; -; 58. 55; 19; -; 45. 43; 26; -; 65. 37; 26; -; 52. |
| Molybdenum Steels: 4017, 4024 4032, 4042 4047, 4066 | 82; 52; -; 77. 82; 52; -; 77. 67; 45; -; 71. | 76; 52; -; 73. 76; 52; -; 73. 64; 39; -; 61. | 73; 45; -; 71. 73; 45; -; 71. 61; 39; -; 65. | 64; 39; -; 65. 64; 39; -; 65. 55; 32; -; 58. | 61; 32; -; 58. 61; 32; -; 58. 49; 32; -; 58. | 55; 32; -; 58. 55; 32; -; 58. 43; 26; -; 65. |
| Chrome Moly Steels: 4130, 4140 4142, 4150 41L50 4150H | 76; 32; -; 58. 61; 39; -; 65. 76; 32; -; 58. 76; 32; -; 58. | 73; 32; -; 70. 58; 39; -; 55. 73; 32; -; 70. 73; 32; -; 70. | 70; 32; -; 52. 55; 32; -; 58. 70; 32; -; 52. 70; 32; -; 52. | 64; 26; -; 52. 49; 26; -; 52. 64; 26; -; 52. 64; 26; -; 52. | 61; 26; -; 52. 43; 26; -; 52. 61; 26; -; 52. 61; 26; -; 52. | 55; 19; -; 45. 37; 26; -; 52. 55; 19; -; 45. 55; 19; -; 45. |
| Crome Alloy Steels: 5045, 5046 5120, 5135 5140, 5160 50100, 52100 6117, 6120 6150 | 76; 32; -; 58. 76; 32; -; 58. 67; 45; -; 71. 55; 32; -; 58. 67; 45; -; 71. 61; 39; -; 65. | 73; 32; -; 70. 73; 32; -; 70. 64; 39; -; 61. 52; 32; -; 49. 64; 39; -; 61. 58; 39; -; 55. | 70; 32; -; 52. 70; 32; -; 52. 61; 39; -; 65. 49; 32; -; 58. 61; 39; -; 65. 55; 32; -; 58. | 64; 26; -; 52. 64; 26; -; 52. 55; 32; -; 58. 46; 26; -; 52. 55; 32; -; 58. 49; 26; -; 52. | 61; 26; -; 52. 61; 26; -; 52. 49; 32; -; 58. 40; 26; -; 52. 49; 32; -; 58. 43; 26; -; 52. | 55; 19; -; 45. 55; 19; -; 45. 43; 26; -; 65. 37; 19; -; 45. 43; 26; -; 65. 37; 26; -; 52. |
| Nickel Chrome-Moly Steels: 4317, 4320 4337, 4340 8615, 8620, 8627 8630, 8640, 8645 8647, 8660 8715, 8750 9310, 9317 9437, 9445 9747, 9763 9840, 9850 E9310 | 70; 45; -; 71. 64; 32; -; 58. 70; 45; -; 71. 61; 39; -; 65. 61; 39; -; 65. 61; 39; -; 65. 52; 13; -; 39. 61; 39; -; 65. 70; 45; -; 71. 67; 45; -; 71. 55; 32; -; 58. | 67; 45; -; 64. 61; 32; -; 58. 67; 45; -; 64. 58; 39; -; 55. 58; 39; -; 55. 58; 39; -; 55. 49; 13; -; 46. 58; 39; -; 55. 67; 45; -; 64. 64; 39; -; 61. 52; 32; -; 49. | 64; 39; -; 65. 58; 32; -; 58. 64; 39; -; 65. 55; 32; -; 58. 55; 32; -; 58. 55; 32; -; 58. 46; 6; -; 32. 55; 32; -; 58. 64; 39; -; 65. 61; 39; -; 65. 49; 32; -; 58. | 58; 39; -; 65. 52; 26; -; 52. 58; 39; -; 65. 49; 26; -; 52. 49; 26; -; 52. 49; 26; -; 52. 40; 6; -; 32. 49; 26; -; 52. 58; 39; -; 65. 55; 32; -; 58. 46; 26; -; 52. | 52; 32; -; 58. 49; 26; -; 52. 52; 32; -; 58. 43; 26; -; 52. 43; 26; -; 52. 43; 26; -; 52. 37; 6; -; 32. 43; 26; -; 52. 52; 32; -; 58. 49; 32; -; 58. 40; 26; -; 52. | 46; 26; -; 52. 43; 19; -; 45. 46; 26; -; 52. 37; 26; -; 52. 37; 26; -; 52. 37; 26; -; 52. 34; 6; -; 32. 37; 26; -; 52. 46; 26; -; 52. 43; 26; -; 65. 37; 19; -; 45. |
| Nickel-Moly Steels: 4608, 4621 4640 4812, 4820 | 67; 45; -; 71. 61; 39; -; 65. 55; 32; -; 58. | 64; 39; -; 61. 58; 39; -; 55. 52; 32; -; 49. | 61; 6; -; 65. 55; 5; -; 58. 49; 5; -; 58. | 55; 32; -; 58. 49; 26; -; 52. 46; 26; -; 52. | 49; 32; -; 58. 43; 26; -; 52. 40; 26; -; 52. | 43; 26; -; 65. 37; 26; -; 52. 37; 19; -; 45. |
| Silicon Steels: 9255, 9260 9261, 9262 | 55; 32; -; 58. 52; 13; -; 39. | 52; 32; -; 49. 49; 13; -; 46. | 49; 5; -; 58. 46; 1; -; 32. | 46; 26; -; 52. 40; 6; -; 32. | 40; 26; -; 52. 37; 6; -; 32. | 37; 19; -; 45. 34; 6; -; 32. |
| Low Alloy Tool Steels: L-6 L-7 | 55; 32; -; 58. 55; 32; -; 58. | 52; 32; -; 49. 52; 32; -; 49. | 49; 5; -; 58. 49; 5; -; 58. | 46; 26; -; 52. 46; 26; -; 52. | 40; 26; -; 52. 40; 26; -; 52. | 37; 19; -; 45. 37; 19; -; 45. |
| Water-Hardening Tool Steels: W-1 | 61; 39; -; 65. | 58; 39; -; 55. | 55; 5; -; 58. | 49; 26; -; 52. | 43; 26; -; 52. | 37; 26; -; 52. |